Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 2

Dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej nr 4531W Lipiny – Lucimia

Zapytanie 1:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Informuje, że nie posiadamy dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi oraz przepustu skrzynkowego otwartego 3,00x1,0 m ujętego w pozycji nr 11 kosztorysu ofertowego.

Roboty należy wykonać wg. poniższych wytycznych projektowych:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni w km od 0+000 do km 1+300

- Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II BA 0/16 mm gr. 4 cm po zagęszczeniu;

- Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II BA 0/20 mm w ilości 75,0 kg/m2

- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni w km od 1+300 do km 8+309

- Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II BA 0/16 mm gr. 4 cm po zagęszczeniu;

- Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II BA 0/20 mm w ilości 100,0 kg/m2

- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy

Projektowana konstrukcja przepustu skrzynkowego (poz. koszt. II.11)

Przepust ten należy wykonać z części przelotowych prefabrykowanych otwartych kl. obc. A o wym. w świetle 300x100 cm. Szczegółowy zakres robót powinien obejmować między innymi:

- Rozebranie konstrukcji jezdni wraz z podbudową (w miejscu projektowanego przepustu).

- Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopu pod projektowany przepust.

- Wykonanie korka betonowego z betonu B-10 pod płytę fundamentową gr. 15 cm.

- Wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej z betonu B-30 w deskowaniu pod elementy prefabrykowane gr. 25 cm.

- Ustawienie elementów prefabrykowanych na ławie fundamentowej na warstwie zaprawy cementowej.

- Wypełnienie szczelin między elementami prefabrykowanymi zaprawą cementową.

- Wykonanie płyty wyrównawczej w deskowaniu z betonu B-30 gr. 15 cm.

- Wykonanie izolacji górnej powierzchni przepustu z papy asfaltowej o gr. min 5 mm oraz łączeń elementów prefabrykowanych pasami szer. 35 cm.

- Wykonanie izolacji ścian pionowych poprzez 2 - krotne smarowaniem lepikiem.

- Odtworzenie podbudowy drogi z kruszywa łamanego.

- Wykonanie ścianek czołowych przepustu na ławie betonowej.

Przekrój konstrukcyjny przepustów z rur PEHD (poz. koszt. II.3 – II.8).

Przepust ten należy wykonać z rur PEHD fi 60 i 80 cm. Szczegółowy zakres robót powinien obejmować między innymi:

- Rozebranie konstrukcji jezdni wraz z podbudową (w miejscu istniejącego przepustu).

- Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopu pod projektowany przepust.

- Rozebranie istniejącego przepustu betonowego wraz z murkami oporowymi.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

- Posadowienie przepustu z rur PEHD na wykonanej podbudowie.

- Wykonanie zasypki z piasku zagęszczonego do Is=0,98.

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm.

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 8 cm.

- Zakończenie przepustu ściankami oporowymi ze skrzydełkami.

Przekrój konstrukcyjny zjazdów na drogi gminne (poz. koszt. II.2).

- Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopu pod projektowany przepust.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

- Posadowienie przepustu z rur PEHD fi 40 cm i dł. 11,00 m na wykonanej podbudowie.

- Wykonanie zasypki z piasku zagęszczonego do Is=0,98.

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm.

- Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II BA 0/20 mm w ilości 100,0 kg/m2

- Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II BA 0/16 mm gr. 4 cm po zagęszczeniu

- Zakończenie przepustu ściankami oporowymi ze skrzydełkami.

Przekrój konstrukcyjny zjazdu gruntowego (poz. koszt. II.10).

- Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopu pod projektowany przepust.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

- Posadowienie przepustu z rur PEHD fi 40 cm i dł. 5,0 m na wykonanej podbudowie.

- Wykonanie zasypki z gruntu pozyskanego na miejscu.

- Zakończenie przepustu ściankami oporowymi ze skrzydełkami.

Rów przydrożny (poz. koszt. II.9).

1. Rów trapezowy dł. 95,0 mb (śr. głębokość 50 cm)