# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4515W Tczów – Wincentów w km od 7+962 do km 8+372.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Tczów w m. Wincentów.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 7+962, koniec zaś w km 8+372 (skrzyżowanie z droga powiatową nr 4513 Zwoleń – Kroczów – Kazanów).

Obecnie droga powiatowa nr 4515W posiada jezdnie o szerokość 5,0 m składającej się z podbudowy wykonanej ze stabilizacji betonowej. Jezdnia na projektowanym odcinku posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych. Na całym odcinku projektowanej drogi tj. w km od 7+962 do km 8+372  przewiduje się doprofilowanie istniejącej stabilizacji betonowej kruszywem łamanym szer. 5,20m (średnio 8 cm).

– poz. koszt. II.2 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. – 2 132,0 m2

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę ze stabilizacji betonowej oraz doprofilowanie kruszywem przewidziano jako podbudowę zasadniczą. Projektuje się wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. III.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  2 050,0 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem szerokości 1,0 m) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym – poz. koszt. IV.4 w ilości 820,0 m2

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.