# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3569W Sucha – Męciszów w km od 3+485 do km 3+935.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Zwoleń w m. Męciszów.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 3+485, koniec zaś w km 3+935.

Obecnie droga powiatowa nr 3569W posiada jezdnie o szerokość 6,0 m składającej się z podbudowy wykonanej ze szlaki. Jezdnia na projektowanym odcinku posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno – materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie projektowana droga składa się z odcinka prostego. Na całym odcinku projektowanej drogi tj. w km od 3+485 do km 3+935  przewiduje się doprofilowanie istniejącej nawierzchni ze szlaki kruszywem łamanym szer. 5,20m (średnio 8 cm).

– poz. koszt. II.2 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. (szer. 5,20 m) – 2 340,0 m2

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca nawierzchnię ze szlaki oraz doprofilowanie kruszywem przewidziano jako podbudowę zasadniczą. Projektuje się wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. III.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  2 250,0 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem szerokości 1,0 m) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym – poz. koszt. IV.4 w ilości 1 350,0 m2

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

7. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Projektowany odcinek drogi przebiega przez tereny niezurbanizowane, projektowana przebudowa nie wpłynie negatywnie na zmiany w krajobrazie przyległym do drogi z uwagi na już istniejący i ukształtowany przebieg, nie naruszone też zostaną warunki gruntowo – wodne.

W ramach przebudowy nie zostanie naruszony w żaden sposób istniejący drzewostan.

Ze względu na to, że przebudowa ma charakter lokalny, nie spowoduje znaczącego wzrostu obciążenia ruchem samochodowym i nie będzie stwarzała dodatkowych zagrożeń dla świata roślin i zwierząt.

Przewidziane rozwiązania projektowe zwiększą komfort, bezpieczeństwo i płynność ruchu, co stanowi czynnik usprawniający komunikację.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hałasu (ze względu na równość nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pyłem i kurzem, a także mniejszą emisją spalin dostających się do atmosfery – płynna jazda pojazdów, ograniczenie ilości hamowań i przyspieszeń.

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą zminimalizowane do minimum przez prawidłową organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do minimum czasu budowy.